|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Ёмкость (Ah)** | **Внутреннее сопротивление (Ω, mOhm)** | **Максимальный ток разряда (CA, А)** | **Максимальный ток заряда (А)** |
| SNR-BAT-12-33 (черный) | 33 | 9.0 | 330 | 6,7 |
| SNR-BAT-12-40 (серый) | 40 | 8.0 | 235 | 6 |
| SNR-BAT-12-45A (черный) | 45 | 8.5 | 450 | 9 |
| B12050H (серый) | 50 | 6.4 | 1426 | 10 |
| SNR-BAT-12-50 (серый) | 55 | 7.0 | 310 | 5.5 |
| SNR-BAT-12-100D (серый) | 100 | 4.2 | 620 | 20 |
| B12100H (серый) | 100 | 5.2 | 726 | 20 |
| B12100H (черный) | 100 | 4.5 | 800 | 30 |
| SNR-BAT-12-120A(серый) | 120 | 4.0 | 744 | 24 |
| SNR-BAT-12-120A (черный) | 120 | 4.0 | 960 | 36 |
| B12150H (серый) | 150 | 4.2 | 1090 | 30 |
| B12150H (черный) | 150 | 4.0 | 1000 | 30 |
| SNR-BAT-12-150A (серый) | 150 | 3.9 | 930 | 30 |
| SNR-BAT12-160L(черный) | 160 | 3.0 | 1066 | 32 |
| SNR-BAT-12-200 (серый) | 200 | 3.7 | 1240 | 40 |